3М Скотчлайт  (Scotchlite)

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА АЛМАЗНОГО ТИПА

Серия 3970

Описание:

Световозвращающая пленка алмазного типа 3М (3М Скотчлайт)                        серии 3970 – это качественный световозвращающий материал, содержащий оптические линзы, находящиеся в прозрачном полимерном слое. Пленка 3М– это идеальный материал для дорожных знаков, устанавливаемых на автомобильных дорогах различных технических  категорий.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Белая бумажная с надписью “Scotchlite Reflecting Sheeting 3M” |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Белый | Желтая | Оранжевая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2о | -4о | 800 | 660 | - | 80 | 215 | 43 | - |
|  | +30о | 425 | 370 | - | 35 | 105 | 20 | - |
| 0.5о | -4о | 235 | 190 | - | 21 | 58 | 10 | - |
|  | +30о | 110 | 92 | - | 10 | 28 | 5.2 | - |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Белый | 0.305 | 0.305 | 0.355 | 0.355 | 0.335 | 0.375 | 0.285 | 0.325 | 40 | - |
| Желтый | 0.487 | 0.423 | 0.545 | 0.454 | 0.465 | 0.534 | 0.427 | 0.483 | 24 | 45 |
| Оранжевый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленый | 0.030 | 0.398 | 0.166 | 0.364 | 0.286 | 0.446 | 0.201 | 0.794 | 3 | 9 |
| Красный | 0.690 | 0.310 | 0.595 | 0.315 | 0.569 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 3 | 15 |
| Синий | 0.078 | 0.171 | 0.150 | 0.220 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | 1 | 10 |
| Коричневый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

3М  продолжение……

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки алмазной серии составляет 4 года при условии соблюдения правил использования и применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 18оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки. |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 18 оС до 24оС и относительной влажности воздуха 30%-50% |
| Другие испытания: | Пленка отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям. |