3М Скотчлайт  (Scotchlite)

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ  ПЛЕНКА АЛМАЗНОГО ТИПА

Серия 3980

Для близких расстояний (VIP)

Описание:

Световозвращающая флуоресцентная пленка алмазного типа 3М (3М Скотчлайт)                        серии 3980 – это качественный световозвращающий материал, содержащий оптические линзы, находящиеся в прозрачном полимерном слое. Пленка 3М– это идеальный материал для дорожных знаков, устанавливаемых на автомобильных дорогах различных технических  категорий.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Белая бумажная с надписью “Scotchlite Reflecting Sheeting 3M” |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Флуоресцентный желтый | Флуоресцентный желто-зеленый |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2о | -4о | 240 | 325 |
|  | +30о | 150 | 205 |
| 0.5о | -4о | 165 | 240 |
|  | +30о | 75 | 110 |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Флуоресцентный желтый | 0.521 | 0.424 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.454 | 0.491 | 40 | - |
| Флуоресцентный желто-зеленый | 0.387 | 0.610 | 0.460 | 0.540 | 0.438 | 0.508 | 0.376 | 0.568 | 60 | - |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

3М  продолжение…

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность флуоресцентной пленки алмазной серии составляет 4 года при условии соблюдения правил использования и применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 18оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки. |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 18 оС до 24оС и относительной влажности воздуха 30%-50% |
| Другие испытания: | Пленка отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям. |