Пленка световозвращающая призматическая

высокоинтенсивного типа «Ультра»

Серия 3930 с самоклеящимся клеевым слоем

| Технический бюллетень 3930 | Сентябрь 2004 |
| --- | --- |

Техника безопасности и охрана труда

Перед использованием материалов и химикатов познакомьтесь с правилами техники безопасности и способами оказания первой помощи, которые приведены в паспорте безопасности и (или) на этикетках и товарных ярлыках изделий.

Общее описание

Пленка световозвращающая призматическая высокоинтенсивного типа 3М™ серии 3930 представляет собой не содержащий металлов материал с микропризматической оптической системой, предназначенный для производства долговечных дорожных знаков, указателей и дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении.

Пленка, наклеенная на правильно подготовленную основу, обеспечивает высокую световозвращающую способность дорожных знаков и других средств организации дорожного движения в течение длительного срока эксплуатации.

Пленка серии 3930 поставляется следующих цветов:

Цвет пленки 	Номер изделия

Белый 	3930

Желтый 	3931

Красный	3932

Оранжевый	3934

Синий 	3935

Зеленый	3937

Свойства

Минимальные значения коэффициента световозвращения новой пленки, измеряемые по методике 
CIE 54.2, соответствуют данным табл. 9 стандарта 
EN 12899-1 для материалов класса 2 (см. табл. А).

Таблица А. Минимальный коэффициент 
световозвращения [кд(лк-1(м-2]

| Геометрия измерений | Цвет пленки |
| --- | --- |
| ( | (1 ((2 = 0) | Белый | Желтый | Красный | Зеленый | Синий | Оранжевый |
| 0,2( | +5( +30( +40( | 250 150 110 | 170 100 70 | 45 25 15 | 45 25 12 | 20 11 8 | 100 60 29 |
| 0,33( | +5( +30( +40( | 180 100 95 | 120 70 60 | 25 14 13 | 21 12 11 | 14 8 7 | 65 40 20 |
| 2( | +5( +30( +40( | 5 2,5 1,5 | 3 1,5 1,0 | 1 0,4 0,3 | 0,5 0,3 0,2 | 0,2 ( ( | 1,5 1 ( |
| Символом «(» обозначены величины, незначительно отличающиеся от нуля и не имеющие практического значения. |

Конфигурация указанных выше углов применяется в гониометрической системе CIE (компланарная геометрия). Световозвращающая пленка устанавливается на гониометре с углом поворота 90(.

Хроматические координаты и коэффициент яркости новой пленки соответствуют данным табл. 6 стандарта EN 12899-1 для материалов класса 2 (см. табл. В).

Таблица В. Хроматические границы 
и коэффициент яркости

| Цвет пленки | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэффициент яркости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y | ( |
| Белый | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | (0,27 |
| Желтый | 0,494 | 0,505 | 0,470 | 0,480 | 0,513 | 0,437 | 0,545 | 0,454 | (0,16 |
| Красный | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | (0,03 |
| Синий | 0,130 | 0,090 | 0,160 | 0,090 | 0,160 | 0,140 | 0,130 | 0,140 | (0,01 |
| Зеленый | 0,110 | 0,415 | 0,170 | 0,415 | 0,170 | 0,500 | 0,110 | 0,500 | (0,03 |
| Оранжевый | 0,610 | 0,390 | 0,535 | 0,375 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | (0,14 |

Ромбическая структура

Пленка световозвращающая призматическая высокоинтенсивного типа серии 3930 отличается от других пленок с призматической или закрытой оптической системой характерным рисунком поверхностной структуры.

Рис. 1. Световозвращающая пленка, расположенная с углом поворота 90(

Ориентация

Пленка серии 3930 имеет высокие показатели световозвращения в широком диапазоне углов освещения вне зависимости от ориентации на основе знака или ориентации собственно знака. Если характер или местоположение знака предполагают его эксплуатацию при освещении под большим углом, то световозвращающую пленку серии 3930 наклеивают на основу с углом поворота 0( или 90(.

Наклеивание

Световозвращающая призматическая пленка высокоинтенсивного типа серии 3930 перед наклеиванием должна быть выдержана в нормальных условиях течение времени, достаточного для того, чтобы она приобрела температуру 18( С (минимум) по всей толщине рулона или стопы (если пленка листовая).

Пленка наклеивается механическим валиковым аппликатором на подготовленную основу. При ручном наклеивании используется ручной резиновый валик (или иной аналогичный инструмент), который должен обеспечить давление, необходимое для прочного начального сцепления пленки с основой. При наклеивании необходимо с усилием сделать несколько перекрывающихся проходов валиком по поверхности пленки и дополнительно пройти валиком по ее краям.

Технология наклеивания более подробно представлена в Информационном сборнике 1.5.

Совместимые изделия 
(из системы взаимосвязанных компонентов)

Красители:

( Краситель 3М( 880I для трафаретной печати

( Краситель 3М( 880-00 для трафаретной печати

Материалы для изготовления деталей знаков:

( Пленка 3М( Scotchcal( 3650-12 (черная)

( Пленка 3М( Scotchcal( 7720-12

( Пленка 3М( Controltac( Scotchcal( 180-12

( Пленка 3М( ElectroCut( серия 1170

( 3М( TFEC 260 D

Материалы общего назначения:

( Аппликационные ленты 3М

Важно: Окрашенные лицевые стороны знаков должны активно обдуваться потоком воздуха во время укладки на стеллажи или во время движения по конвейеру. При недостаточно эффективной вентиляции растворители могут повредить верхний слой пленки. Подробнее см. Информационный бюллетень 1.8.

Общие сведения об эксплуатационных
качествах

Срок службы и рабочие характеристики световозвращающей призматической пленки высокоинтенсивного типа серии 3930 зависят от ряда факторов, в частности таких, как:

( 	правильный выбор и подготовка основы, температура основы при наклеивании пленки;

( 	соблюдение рекомендованной технологии наклеивания пленки;

( 	географическое местоположение знаков;

( 	климатические и атмосферные условия (снег, мороз и др.);

( 	правильный выбор красителя и ламинирующих материалов;

( 	состав красителя;

( 	соблюдение рекомендованной технологии сушки/отверждения красителя;

( 	соблюдение регламента чистки и технического обслуживания установленных знаков.

Гарантийные обязательства

Компания 3М гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в световозвращающей призматической пленке высокоинтенсивного типа серии 3930, поставляемой компанией 3М в качестве компонента для производства дорожных знаков и иных средств организации дорожного движения, в течение 10 лет со дня наклеивания (точный срок устанавливается договором продажи) при соблюдении нижеследующих условий:

Если пленка подготовлена и наклеена на вертикальную поверхность (с отклонением не более (10() строго согласно инструкциям, изложенным в технических бюллетенях и справочных руководствах 3М (предоставляются по требованию заказчика), с применением только системы взаимосвязанных компонентов, рекомендованных красителей и защитных пленок и с применением рекомендованных технологий и оборудования.

Важное замечание для потребителя

Содержащиеся в настоящем документе утверждения, технические сведения и рекомендации, основаны на результатах экспериментов и испытаний, надежность которых удовлетворяет требованиям компании, однако, их абсолютная полнота и точность не могут быть гарантированы. Покупатель должен самостоятельно решить вопрос о пригодности продукции предполагаемым целям и принять на себя все риски и ответственность в связи с применением продукции. Все вопросы гарантийных обязательств и ответственности регулируются условиями договора продажи, применимыми к действующему праву.

Любые положения, утверждения и рекомендации, не содержащиеся в настоящем документе, не имеют никакой юридической силы, за исключением тех случаев, когда они включены в соглашение, подписанное официальными лицами поставщика и изготовителя. .

Информация и техническая поддержка

По всем вопросам, связанным с приобретением и эксплуатацией световозвращающих материалов, обращайтесь в местные представительства компании 3М.

3М Россия

125445, Москва, Смольная ул., 24/Д

Бизнес-центр «Меридиан»

Телефон: (095) 784 74 74

Факс: (095) 784 74 75