3М Скотчлайт  (Scotchlite)

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ТИПА

Описание:

Световозвращающая пленка высокоинтенсивного типа 3М (3М Скотчлайт) – это качественный световозвращающий материал, содержащий оптические линзы, находящиеся в прозрачном полимерном слое. Пленка 3М– это идеальный материал для дорожных знаков, устанавливаемых на автомобильных дорогах различных технических  категорий.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Белая бумажная с надписью “Scotchlite Reflecting Sheeting 3M” |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Серебристый | Желтая | Оранжевая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2о | -4о | 250 | 170 | - | 45 | 45 | 20 | 12 |
|  | +30о | 150 | 100 | - | 26 | 25 | 11 | 8.5 |
| 0.5о | -4о | 95 | 62 | - | 15 | 15 | 7.5 | 5 |
|  | +30о | 65 | 45 | - | 10 | 10 | 5 | 3.5 |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Белый | 0.303 | 0.287 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 | 27 | - |
| Желтый | 0.498 | 0.412 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 | 15 | 40 |
| Оранжевый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеленый | 0.030 | 0.380 | 0.166 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 | 3 | 8 |
| Красный | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 | 2.5 | 11 |
| Синий | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 | 1 | 10 |
| Коричневый | 0.445 | 0.353 | 0.604 | 0.396 | 0.556 | 0.443 | 0.445 | 0.386 | 30 | 9 |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

3М  продолжение……

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки высокоинтенсивной серии составляет 4 года при условии соблюдения правил использования и применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 20оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки. |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 18 оС до 24оС и относительной влажности воздуха 30%-50% |
| Другие испытания: | Пленка отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям. |