AVERY  DENNISON®  М-0500

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА

Технический бюллетень # M-0500

Дата: 06/01

Описание:

Световозвращающая пленка коммерческого типа Эйвери Деннисон (Avery Dennison) М-0500 – это качественный световозвращающий материал, содержащий оптические линзы, находящиеся в прозрачном полимерном слое. М-0500 – это идеальный материал для дорожных знаков, устанавливаемых на автомобильных дорогах низких технических категорий.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Белая бумажная с полиэтиленовым покрытием |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Белая | Желтая | Оранжевая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2о | -4о | 50 | 25 | 13 | 5 | 10 | 3.8 | - |
|  | 30о | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| 0.5о | -4о | 15 | 10 | 6.5 | 3 | 5 | 2 | - |
|  | 30о | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.8 | - |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Белый | 0.303 | 0.287 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 | 27 | - |
| Желтый | 0.498 | 0.412 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 | 15 | 45 |
| Оранжевый | 0.550 | 0.360 | 0.630 | 0.370 | 0.581 | 0.418 | 0.516 | 0.394 | 14 | 30 |
| Зеленый | 0.030 | 0.380 | 0.166 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 | 2.5 | 12 |
| Красный | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 | 2.0 | 10 |
| Синий | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 | 3.0 | 9.0 |
| Коричневый | 0.430 | 0.340 | 0.430 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.610 | 0.390 | 4.0 | 9.0 |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

ТБ #T-0500 Стр.1

AVERY  DENNISON®  М-0500 продолжение……

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки M-0500 составляет 4 года при условии соблюдения правил использования и применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 4оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки. |
| Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 89-114 мкм |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20 оС до 25оС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | М-0500 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям. |

Красители для шелкографической печати

| Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя |
| --- | --- | --- |
| Maribu | PU | Растворитель |
| Visprox | 2000 | Растворитель |
| Ink Dezyne | GE | Растворитель |

ТБ #T-0500 Стр.2

AVERY  DENNISON®  М-0500 продолжение……

| Технический бюллетень |  |
| --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |
| Требования к поверхности | № 8.01 |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |
| Вырубка стальным шаблоном | № 8.20 |
| Термо вырубка | № 8.20 |
| Раскрой пленки на планшетном плоттере | № 8.20 |
| Подготовка к шелкографии | № 8.20 |
| Устранение дефектов при печати и переработке | № 8.25 |

| Цвета пленки |  |
| --- | --- |
| М-0500 | Белая |
| М-0501 | Желтая |
| М-0504 | Оранжевая |
| М-0505 | Синяя |
| М-0507 | Зеленая |
| М-0508 | Красная |
| М-0509 | Коричневая |

ТБ #T-0500 Стр.3