AVERY  DENNISON® T-1500

ПЛЕНКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ  ИНЖЕНЕРНОГО  ТИПА

ДЛЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ

ОРГАНИЗАЦИИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Технический бюллетень # T-1500

Дата:    07/00

Описание:

Световозвращающая пленка инженерного типа Эйвери Деннисон (Avery Dennison)

Т-1500 – это прочный высококачественный материал, состоящий из световозвращающих оптических линз. Обеспечивает превосходные характеристики, необходимые для технических средств организации дорожного движения, в т.ч. дорожных знаков, имеющих гарантированную долговечность. Материал полностью соответствует требованиям ASTM D 4956 для пленок инженерного типа.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Белая бумажная с полиэтиленовым покрытием |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Белая | Желтая | Оранжевая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2о | -4о | 70 | 50 | 25 | 9 | 14 | 4 | 1.0 |
|  | 30о | 30 | 22 | 7 | 3.5 | 6 | 1.7 | 0.3 |
| 0.5о | -4о | 30 | 25 | 13 | 4.5 | 7.5 | 2.0 | 0.3 |
|  | 30о | 15 | 13 | 4 | 22 | 3.0 | .8 | 0.2 |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Белый | 0.303 | 0.287 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 | 27 | - |
| Желтый | 0.498 | 0.412 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 | 15 | 45 |
| Оранжевый | 0.550 | 0.360 | 0.630 | 0.370 | 0.581 | 0.418 | 0.516 | 0.394 | 14 | 30 |
| Зеленый | 0.030 | 0.380 | 0.166 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 | 3.0 | 9.0 |
| Красный | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 | 2.5 | 12 |
| Синий | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 | 2.0 | 10 |
| Коричневый | 0.430 | 0.340 | 0.430 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.610 | 0.390 | 4.0 | 9.0 |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

ТБ #T-1500 Стр.1

ЭЙВЕРИ  ДЕННИСОН (AVERY  DENNISON) T-1500 продолжение……

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки Т-1500 составляет 7 лет (3 года для оранжевой) при условии соблюдения правил применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 4оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки. |
| Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 114-140 мкм |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20° до 25° С и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | Пленка Т-1500 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям (тип I). |

Красители для шелкографической печати

| Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя | Инструкции по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Avery Dennison | 10TS( | Двухкомпонентный растворитель | № 8.32 |
| Avery Dennison | UVTS( | УФ-сушка | № 8.33 |
| Avery Dennison | 7TS( | Растворитель | № 8.37 |
| Maribu | PU | Растворитель |  |
| Visprox | 2000 | Растворитель |  |

ТБ #T-1500 Стр.2

ЭЙВЕРИ  ДЕННИСОН (AVERY  DENNISON) T-1500 продолжение……

| Технический бюллетень |  |
| --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |
| Требования к поверхности | № 8.01 |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |
| Вырубка стальным шаблоном | № 8.20 |
| Термо вырубка | № 8.20 |
| Раскрой пленки на планшетном плоттере | № 8.25 |
| Подготовка к шелкографии | № 8.30 |
| Устранение дефектов при печати и переработке | № 8.34 |

| Цвета пленки |  |
| --- | --- |
| Т-1500 | Белая |
| Т-1501 | Желтая |
| Т-1504 | Оранжевая |
| Т-1505 | Синяя |
| Т-1507 | Зеленая |
| Т-1508 | Красная |
| Т-1509 | Коричневая |

ТБ #T-1500 Стр.3