AVERY  DENNISON® Т-7500-MVP

ПЛЕНКА  СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ  ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ

ДЛЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ

ОРГАНИЗАЦИИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Технический бюллетень # T-7500-MVP

Дата: 02/02

Описание:

Световозвращающая призматическая пленка Эйвери Деннисон (Avery Dennison)

Т-7500-MVP – это прочный, долговечный материал, микропризматическая конструкция которого обеспечивает наивысший уровень световозвращения, позволяющий различать знаки или другие объекты с больших расстояний. Пленка Т-7500 отвечает требованиям, предъявляемым к световозвращающим пленкам Типа VIII в соответствии с ASTM D 4956.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Глянцевая |
| --- | --- |
| Клей: | Чувствительный к давлению – класс 1 |
| Подложка: | Пленочная |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюд. | Угол падения | Белая | Желтая | Зеленая | Красная | Синяя | Коричневая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1о | -4о | 1040 | 720 | 120 | 200 | 61 | 34 |
|  | 30о | 410 | 300 | 46 | 74 | 25 | 14 |
| 0.2о | -4о | 610 | 450 | 73 | 115 | 38 | 23 |
|  | 30о | 280 | 200 | 32 | 48 | 17 | 10 |
| 0.5о | -4о | 250 | 185 | 30 | 55 | 15 | 8 |
|  | 30о | 135 | 105 | 15 | 27 | 8 | 4 |

Граница координат цветности (дневное время)

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | Коэф. яркости (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | y | x | y | x | y | x | y | Мин. | Максим. |
| Белый | 0.303 | 0.287 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 | 40 | - |
| Желтый | 0.498 | 0.412 | 0.557 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 | 24 | 45 |
| Синий | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 | 3 | 12 |
| Зеленый | 0.030 | 0.380 | 0.166 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 | 3 | 15 |
| Красный | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 | 1 | 10 |
| Коричневый | 0.430 | 0.340 | 0.430 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.610 | 0.390 | 1 | 6 |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

ТБ #T-7500 Стр.1

AVERY  DENNISON®   Т-7500-MVP продолжение……

Физические свойства

| Долговечность: | Гарантированная долговечность пленки Т-7500-MVP составляет 10 лет при условии соблюдения правил применения |
| --- | --- |
| Минимальная температура наклеивания: | 18оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки |
| Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 425-450 мкм |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20º до 25ºС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | Т-7500 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям |

Красители для шелкографической печати

| Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя | Инструкции по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Avery Dennison | 4930 | Однокомпонентный растворитель | № 8.40 |
| Avery Dennison | 7TS( | Однокомпонентный растворитель | № 8.37 |
| Avery Dennison | 10TS( | Двухкомпонентный растворитель | № 8.32 |

Монтаж знака/ориентация

Призматическая пленка T-7500-MVP при монтаже не требует специальной ориентации и поэтому не имеет соответствующих меток.

ТБ #T-7500 Стр.2

AVERY  DENNISON®   Т-7500-MVP продолжение……

| Технический бюллетень |  |
| --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |
| Требования к поверхности | № 8.01 |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |
| Вырубка стальным шаблоном | № 8.20 |
| Термо вырубка | № 8.20 |
| Раскрой пленки на планшетном плоттере | № 8.25 |
| Подготовка к шелкографии | № 8.30 |
| Устранение дефектов при печати и переработке | № 8.34 |

| Цвета пленки |  |
| --- | --- |
| Т-7500 | Белая |
| Т-7501 | Желтая |
| Т-7505 | Синяя |
| Т-7507 | Зеленая |
| Т-7508 | Красная |
| Т-7509 | Коричневая |

ТБ #T-7500 Стр.3