AVERY  DENNISON® T-7511Флуоресцентная желтая

Световозвращающая пленка призматического типа для долговечных дорожных знаков.

Технический бюллетень #Т7511

Дата: Ноябрь 2001

Описание:

Световозвращающая пленка флуоресцентная желтая призматического типа Эйвери Деннисон (Avery Dennison®) серии Т-7511 - это прочный высококачественный самоклеющийся материал с микропризматической системой световозвращающих элементов. Уникальная комбинация устойчивого флуоресцентного свечения и микропризматического световозвращения предоставляет водителю высочайший уровень круглосуточной видимости. Желтый флуоресцентный цвет обеспечивает исключительную яркость не только в днем, но и в сумерки и на рассвете. Материал идеально подходит для изготовления долговечных предупреждающих знаков, например, знаков: железнодорожный переезд и направление поворота.

Конструкция пленки:

| Световозвращающий слой: | Запатентованный полимерный композиционный материал |
| --- | --- |
| Клей: | Неудаляемый, чувствительный к давлению (Класс 1) |
| Подложка: | Полипленка |

Дневная флуоресценция:

Пленки достигают цвета за счет поглощения части волн определенной длины и излучения  или отражения волн другой длины. У нефлуоресцентных пленок спектр поглощенных волн шире. Флуоресцентные пленки дополнительно излучают часть поглощенного света. За счет этого и образуется исключительная яркость флуоресцентных цветов. Преимущество в яркости флуоресцентных пленок отчетливо проявляется в сумерках и на рассвете.

Стандартные дневные цвета (источник света D 65) флуоресцентных пленок замеряются в соответствии ASTM E-1349, используя геометрию наблюдения 45/0 (или эквивалентную 0/45), источником света МКО D65 при стандартной величине угла наблюдения 2° для шкалы МКО 1931.

Стандартные цвета при дневном освещении (источник света D65) пленки Т-7511 соответствуют требованиям, приведенным в таблице ниже.

Граница цветности при дневном освещении и общий коэффициент яркости:

| Дневной цвет ¹ | X | Y | Общий коэффициент яркости при дневном освещении (Y%)² | Начальный Y% для пленки Т-7511 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желтый | 0.498 0.557 0.479 0.438 | 0.412 0.442 0.520 0.472 | ( 0.70 х Yм | 66 +/- 5.0 |

¹- Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы МКО 1931.

²- Yм, предельный коэффициент яркости Мак Адама, определяется как максимальное значение Y производимое любым воображаемым объектом ( в т.ч. пленкой). Для каждого цвета, в любом источнике света, есть уникальный цвет, имеющий этот максимум Y. Чтобы обеспечить блестящую видимость флуоресцентного цвета, общий коэффициент яркости (Y%) при освещении источником света D-65 должен оставаться выше 70% предела Мак Адама, Yм

ТБ #T-7511 Стр.1

AVERY  DENNISON® T-7511  продолжение……

Флуоресцентный цвет в сумерках на рассвете:

Яркость флуоресцентных цветов особенно заметна в сумерках и на рассвете, когда световые волны поглощаются флуоресцентной пленкой. Так как больше световых волн поглощается, следовательно, больше волн излучаются флуоресцентной пленкой. Наиболее подходящий для измерения сумеречного/рассветного света это источник света D150(не типовой для МКО).

Цвета пленки Т-7511 в сумеречное/рассветное время суток соответствуют требованиям, приведенным в таблице ниже. Испытания проводятся спектрофотометром с двойным монохроматором используя освещенность 45/0 (или эквивалентную 0/45) и геометрию наблюдения. Итоговые координаты цветности и итоговый коэффициент яркости вычисляются на основании измерения спектрального коэффициента отражения в соответствии с ASTM E 308 с применением, не типового для МКО, источника света D 150, при стандартной величине угла наблюдения по шкале МКО 1931.

| Цвет при сумеречно/рассветном освещении (D 150) | Общий коэффициент яркости при дневном освещении (Y%)³ | Начальный Y% (D 1500 для пленки Т-7511 |
| --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желтый | ( 0.85 х Yм | 78 +/- 6.0 |

³- Yм, предельный коэффициент яркости Мак Адама, определяется как максимальное значение Y производимое любым воображаемым объектом ( в т.ч. пленкой). Для каждого цвета, в любом источнике света, есть уникальный цвет, имеющий этот максимум Y. Чтобы обеспечить блестящую видимость флуоресцентного цвета, общий коэффициент яркости (Y%) при освещении источником света D-65 должен оставаться выше 70% предела Мак Адама, Yм

Цвет в темное время

По своей природе, флуоресценция не наблюдается в темное время суток и поэтому не влияет на восприятие цвета пленки в темноте. Вместе с тем, световозвращение

напрямую влияет на восприятие цвета в темное время суток. Ночью желтая флуоресцентная пленка Т-7511 отражает достоверный желтый цвет, в данном случае не происходит никакой путаницы, какая возможна с другими сигнальными цветами, например, оранжевым.

Цвет пленки Т-7511, видимый в темное время суток, определяют четыре пары координат цветности, приведенных в таблице ниже.

Измерения координат цветности необходимо проводить в соответствии с методами испытаний определенным ASTM E 811. Угол наблюдения (=0.33°, углы падения (¹=5, (²=0°, угол поворота (=0°.Итоговые координаты цветности и итоговый коэффициент яркости вычисляются на основании измерения спектрального коэффициента отражения в соответствии с ASTM E 308 с применением, не типового для МКО, источника света D 150, при стандартной величине угла наблюдения по шкале МКО 1931.

Палитра цветов при измерении в темное время

| Цвет в темное время суток | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желтый | 0.590 0.550 0.470 0.480 | 0.410 0.410 0.490 0.520 |

- Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы МКО 1931,

измерения проводятся при освещении стандартным источником света А при  (=0.33°, углы падения (¹=5, (²=0°, угол поворота (=0°.

ТБ #T-7511 Стр.2

AVERY  DENNISON® T-7511  продолжение……

Фотометрические показатели:

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюдения | Угол падения | Флуоресцентный Желтый |
| --- | --- | --- |
| 0.1° | -4° | 650 |
|  | 30° | 260 |
| 0.2° | -4° | 375 |
|  | 30° | 170 |
| 0.5° | -4° | 165 |
|  | 30° | 85 |

Физические свойства

| Долговечность: | Avery Dennison Т-7511 предоставляет исключительную долговечность при использовании на долговечных технических средствах дорожного движения. Для уточнения деталей обращайтесь к соответствующим гарантийным обязательствам на пленки Avery Dennison. |
| --- | --- |
| Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании: | 18оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Обклеиваемая поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки |
| Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 431 +/ – 13 мк |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20º до 25ºС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | Т-7511 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям |

ТБ #T-7511 Стр.3

AVERY  DENNISON® T-7511  продолжение……

Информация по применению и процессу переработки.

Полную информацию о правильном применении, хранении и другим требованиям смотрите в литературе Avery Dennison, которую можно получить у представителя Avery Dennison, или по запросу.

Красители для шелкографической печати .

| Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя | Инструкции по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Avery Dennison | 4930 | Однокомпонентный растворитель | № 8.40 |
| Avery Dennison | 7TS( | Однокомпонентный растворитель | № 8.37 |
| Avery Dennison | 10TS( | Двухкомпонентный растворитель | № 8.32 |

Монтаж знака/ориентация

Призматическая пленка T-7511 при монтаже не требует специальной ориентации и поэтому не имеет соответствующих меток.

| Технический бюллетень |  |
| --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |
| Требования к поверхности | № 8.01 |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |
| Вырубка стальным шаблоном | № 8.20 |
| Термо вырубка | № 8.20 |
| Раскрой пленки на планшетном плоттере | № 8.25 |
| Подготовка к шелкографии | № 8.30 |
| Устранение дефектов при печати и переработке | № 8.34 |

ТБ #Т-7511 – Стр.4