AVERY  DENNISON® T-7513Флуоресцентная желто-зеленая

Световозвращающая пленка призматического типа для долговечных дорожных знаков.

Технический бюллетень #Т7513

Дата: Ноябрь 2001

Описание:

Световозвращающая флуоресцентная желто-зеленая пленка призматического типа Эйвери Деннисон (Avery Dennison®) серии Т-7513 - это прочный высококачественный самоклеющийся материал с микропризматической системой световозвращающих элементов. Уникальная комбинация устойчивого флуоресцентного свечения и микропризматического световозвращения предоставляет водителю высочайший уровень круглосуточной видимости. Желто-зеленый флуоресцентный цвет обеспечивает исключительную яркость не только в днем, но и в сумерках и на рассвете. Материал идеально подходит для изготовления долговечных знаков, устанавливаемых на территориях, прилегающих к школам, а также на пешеходных переходах.

Конструкция пленки:

| Световозвращающий слой: | Запатентованный полимерный композиционный материал |
| --- | --- |
| Клей: | Неудаляемый, чувствительный к давлению (Класс 1) |
| Подложка: | Полипленка |

Дневная флуоресценция:

Пленки приобретает свой цвет за счет поглощения части волн определенной длины и излучения или отражения волн другой длины. У нефлуоресцентных пленок спектр поглощенных волн шире. Флуоресцентные пленки дополнительно излучают часть поглощенного света. За счет этого и образуется исключительная яркость флуоресцентных цветов. Преимущество в яркости флуоресцентных пленок отчетливо проявляется в сумерках и на рассвете.

Стандартные дневные цвета (источник света D 65) флуоресцентных пленок замеряются в соответствии с ASTM E-1349, используя геометрию наблюдения 45/0 (или эквивалентную 0/45), источником света МКО D65 при стандартной величине угла наблюдения 2° для шкалы МКО 1931.

Стандартные цвета при дневном освещении (источник света D65) пленки Т-7513 соответствуют требованиям, приведенным ниже в таблице.

Граница цветности при дневном освещении и общий коэффициент яркости:

| Дневной цвет ¹ | X | Y | Общий коэффициент яркости при дневном освещении (Y%)² | Начальный Y% для пленки Т-7513 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желтый | 0.387 0.460 0.421 0.368 | 0.610 0.540 0.486 0.539 | ( 0.70 х Yм | 90 +/- 5.0 |

¹- Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы МКО 1931.

²- Yм, предельный коэффициент яркости Мак Адама, определяется как максимальное значение Y, производимое любым воображаемым объектом ( в т.ч. пленкой). Для каждой цветности, в любом источнике света, есть уникальный цвет, имеющий этот максимум Y. Чтобы обеспечить блестящую видимость флуоресцентного цвета, общий коэффициент яркости (Y%) при освещении источником света D-65 должен оставаться выше 70% предела Мак Адама, Yм

ТБ #T-7513 Стр.1

AVERY  DENNISON® T-7513  продолжение……

Флуоресцентный цвет в сумерках и на рассвете:

Яркость флуоресцентных цветов особенно заметна в сумерках и на рассвете, когда световые волны поглощаются флуоресцентной пленкой. Так как поглощается больше световых волн, следовательно, больше волн излучается флуоресцентной пленкой. Наиболее подходящим для измерения сумеречного/рассветного света является источник света D150(не типовой для МКО).

Цвета пленки Т-7513 в сумеречное/рассветное время суток соответствуют требованиям, приведенным ниже в таблице. Испытания проводятся спектрофотометром с двойным монохроматором, используя освещенность 45/0 (или эквивалентную 0/45) и геометрию наблюдения. Итоговые координаты цветности и итоговый коэффициент яркости вычисляются на основании измерения спектрального коэффициента отражения в соответствии с ASTM E 308 с применением не типового для МКО источника света D 150 при стандартной величине угла наблюдения по шкале МКО 1931.

| Цвет при сумеречно/рассветном освещении (D 150) | Общий коэффициент яркости при дневном освещении (Y%)³ | Начальный Y% (D 1500 для пленки Т-7511 |
| --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желто-зеленый | ( 0.85 х Yм | 115 +/- 6.0 |

³- Yм, предельный коэффициент яркости Мак Адама, определяется как максимальное значение Y, производимое любым воображаемым объектом ( в т.ч. пленкой). Для каждой цветности, в любом источнике света, есть уникальный цвет, имеющий этот максимум Y. Чтобы обеспечить блестящую видимость флуоресцентного цвета, общий коэффициент яркости (Y%) при освещении источником света D-65 должен оставаться выше 70% предела Мак Адама, Yм

Цвет в темное время

По своей природе, флуоресценция не наблюдается в темное время суток и поэтому не влияет на восприятие цвета пленки в темноте. Вместе с тем, световозвращение

напрямую влияет на восприятие цвета в темное время суток. Ночью желто-зеленая флуоресцентная пленка Т-7513 отражает достоверный желтый цвет, в не вызывая путаницы с другими сигнальными цветами, например, оранжевым.

Цвет пленки Т-7513, видимый в темное время суток, определяют четыре пары координат цветности, приведенных ниже в таблице.

Измерения координат цветности необходимо проводить в соответствии с методами испытаний ASTM E 811. Угол наблюдения (=0.33°, углы падения (¹=5, (²=0°, угол поворота (=0°.Итоговые координаты цветности и итоговый коэффициент яркости вычисляются на основании измерения спектрального коэффициента отражения в соответствии с ASTM E 308 с применением не типового для МКО источника света D 150 при стандартной величине угла наблюдения по шкале МКО 1931.

Палитра цветов при измерении в темное время

| Цвет в темное время суток | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Флуоресцентный желто-зеленый | 0.590 0.550 0.470 0.480 | 0.410 0.410 0.490 0.520 |

- Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы МКО 1931,

измерения проводятся при освещении стандартным источником света А при  (=0.33°, углы падения (¹=5, (²=0°, угол поворота (=0°.

ТБ #T-7513 Стр.2

AVERY  DENNISON® T-7513  продолжение……

Фотометрические показатели:

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюдения | Угол падения | Флуоресцентный Желтый |
| --- | --- | --- |
| 0.1° | -4° | 840 |
|  | 30° | 340 |
| 0.2° | -4° | 480 |
|  | 30° | 240 |
| 0.5° | -4° | 235 |
|  | 30° | 110 |

Физические свойства

| Долговечность: | Avery Dennison Т-7513 предоставляет исключительную долговечность при использовании на долговечных технических средствах дорожного движения. Для уточнения деталей обращайтесь к соответствующим гарантийным обязательствам на пленки Avery Dennison. |
| --- | --- |
| Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании: | 18оС при наклеивании с помощью роликового аппликатора |
| Обклеиваемая поверхность: | Только для плоских поверхностей. Не рекомендуется наклеивать на неокрашенную нержавеющую сталь. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод нанесения пленки |
| Температура эксплуатации: | От -40оС до +82оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 508-533 мк |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20º до 25ºС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | Т-7511 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям |

ТБ #T-7513 Стр.3

AVERY  DENNISON® T-7513  продолжение……

Информация по применению и процессу переработки.

Полную информацию о правильном применении, хранении и другим требованиям смотрите в литературе Avery Dennison, которую можно получить у представителя Avery Dennison, или по запросу.

Красители для шелкографической печати .

| Поставщик красителя | Серии красителя | Тип красителя | Инструкции по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Avery Dennison | 4930 | Однокомпонентный растворитель | № 8.40 |
| Avery Dennison | 7TS( | Однокомпонентный растворитель | № 8.37 |
| Avery Dennison | 10TS( | Двухкомпонентный растворитель | № 8.32 |

Монтаж знака/ориентация

Призматическая пленка T-7513 при монтаже не требует специальной ориентации и поэтому не имеет соответствующих меток.

| Технический бюллетень |  |
| --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |
| Требования к поверхности | № 8.01 |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |
| Вырубка стальным шаблоном | № 8.20 |
| Термо вырубка | № 8.20 |
| Раскрой пленки на планшетном плоттере | № 8.25 |
| Подготовка к шелкографии | № 8.30 |
| Устранение дефектов при печати и переработке | № 8.34 |

ТБ #Т-7513 – Стр.4