AVERY  DENNISON® WR-7100

Пленка световозвращающая призматического типа для амортизирующих направляющих дорожных устройств.

Технический бюллетень #WR7100

Дата: 14.05.02

Описание:

Световозвращающая пленка призматического типа Эйвери Деннисон (Avery Dennison®) серии WR-7100 - это прочный высококачественный самоклеющийся материал с микропризматической системой световозвращающих элементов, предназначенный для амортизирующих направляющих устройств. Пленка серии WR-7100 предназначена для нанесения на направляющие устройства, изготовленные из полиэтилена.

Материал WR-7100 соответствует требованиям ASTM D 4956 для пленок Класса 1.

по адгезионным свойствам.

Конструкция пленки:

| Лицевая сторона пленки: | Призматическая световозвращающая |
| --- | --- |
| Клей: | Неудаляемый, чувствительный к давлению (Класс 1) |
| Подложка: | Белая полипленка |

Минимальный коэффициент световозвращения (Ra)  (кд/люкс/кв.м.)

| Угол наблюдения | Угол падения | Белая | Флуоресцентный Оранжевый |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1° | -4° | 1000 | 325 |
|  | 30° | 350 | 115 |
| 0.2° | -4° | 550 | 170 |
|  | 30° | 225 | 68 |
| 0.5° | -4° | 200 | 80 |
|  | 30° | 100 | 42 |

Граница координат цветности (дневное время)

Пленка серии WR-7100 флуоресцентная оранжевая соответствует показателям, приведенными ниже в таблице.

|  | X | y | x | y | x | y | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белый | 0.303 | 0.300 | 0.368 | 0.366 | 0.340 | 0.393 | 0.274 | 0.329 |
| Флуоресцентный оранжевый | 0.583 | 0.416 | 0.535 | 0.400 | 0.595 | 0.351 | 0.645 | 0.355 |

Четыре пары координат цветности определяют приемлемый цвет в единицах Стандартной цветометрической системы CIE 1931.

ТБ #WR7100 – Стр.1

AVERY  DENNISON®  WR-7100  продолжение……

Дневная яркость*:

| Флуоресцентный оранжевый | Коэффициент яркости | (Y%) |
| --- | --- | --- |
|  | Min | Max |
| Для новой пленки | 28 | -- |
| Для пленки подвергшейся атмосферному влиянию | 20 | 45 |

Для измерения цвета и флуоресценции необходимо применять оборудование с надлежащей геометрией. Для одобрения методов испытаний и оборудования  обращайтесь в компанию Эйвери Деннисон, Отделение светоотражающих пленок, Отдел оптики.

Физические свойства

| Долговечность: | Долговечность пленки серии WR-7100 составляет 3 года при условии соблюдения правил применения. |
| --- | --- |
| Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха при наклеивании: | 18оС |
| Обклеиваемая поверхность: | Рекомендуется нанесение на ударостойкие полиэтиленовые поверхности. Для достижения наилучших адгезионных характеристик обклеиваемую гладкую и сухую поверхность предварительно необходимо обработать открытым пламенем. Следует всегда производить опытное нанесение пленки на конкретную поверхность. Примечание: Не рекомендуется использовать влажный метод при наклеивании пленки серии WR-7100. |
| Температура эксплуатации: | От -23оС до +60оС |
| Стандартная толщина пленки (со стандартным клеевым слоем): | 431 +/ – 13 мк |
| Срок хранения: | 1 год при температуре от 20º до 25ºС и относительной влажности воздуха 50%±5% |
| Другие испытания: | WR-7100 отвечает всем остальным требованиям ASTM D 4956-99, включая прочность на растяжение, эластичность, отрыв подложки, адгезию, ударопрочность, глянец, стойкость к погодным условиям |

ТБ #WR7100 – Стр.2

Ориентация:

Призматическая пленка не нуждается в специальном ориентировании при монтаже, и поэтому не имеет никаких направляющих отметок.

Информация по применению и процессу переработки.

Полную информацию о правильном применении, хранении и другим требованиям смотрите в литературе Avery Dennison, которую можно получить у представителя Avery Dennison, на вебсайте www.reflectives.averydennison.com, или по запросу.

| Технический бюллетень |  |  | Цвета пленки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение и работа с пленкой | № 8.00 |  | WR-7100 | Белый |
| Требования к поверхности | № 8.01 |  | WR-7104 | Флуоресцентный оранжевый |
| Техника наклеивания упругой пленки | № 8.03 |  |
| Техника наклеивания пленки | № 8.10 |  |

ТБ #WR7100 – Стр.3